## Slide 1: Herramientas Fisicoquímicas en Estudios de Conservación y Patrimonio Cultural
Dr. Ricardo Faccio
Área Física-DETEMA
Facultad de Química
Universidad de la República
rfaccio@fq.edu.uy

## Slide 2: Punteo
Quienes somos?
Capacidades locales
Ejemplos de Difracción de rayos X
Ejemplos de Espectroscopia Raman
Posibilidades
Conclusiones

## Slide 3: Área Física
Área Física. DETEMA. Anexo Sáenz
Centro de Análisis mediante Difracción de Rayos X
Laboratorio de Nanotecnología. Instituto Polo Tecnológico de Pando de FQ

## Slide 4: Caracterización Física y Química de Muestras
Determinación de elementos químicos identifica los elementos presentes en una muestra.
Determinación de estructura revela cómo los átomos se organizan en compuestos químicos.
Compuestos orgánicos contienen carbono y tienen estructuras variadas y complejas.
Compuestos inorgánicos incluyen sales, minerales y metales con estructuras definidas.
Sólidos cristalinos presentan orden atómico regular y patrones definidos.
Sólidos amorfos muestran átomos distribuidos desordenadamente sin patrón fijo.
Clasificación
Clasificación

## Slide 5: Equipamiento disponible en FQ Udelar
Microscopia Raman Confocal
Microscopio Electrónico de Barrido - eSEM
Difracción de Rayos X de Polvo– XRD
Fluorescencia de Rayos X - XRF
CEFI-FQ
CADifRaX
IPTP-Pando

## Slide 6: Espectroscopia Raman

## Slide 7: Microscopia Raman Confocal (2D)
Ejemplo: Emulsion (hand cream with urea)
Raman spectra
No chemical information
Chemical information
Raman Image
aqueous phase
organic phase
organic phase
with urea
Microscopic Image
Confocal Raman Microscopy
Scan in x/y
Chemical information
& spatial resolution

## Slide 8: Raman imaging – 3D
2D Raman image
3D Raman image
Perspective view
Notes: So far, we have been looking at 1 point Raman spectroscopy, we saw 2D Raman imaging including topographic Raman imaging using TrueSurface, and now I will show you that also 3D imaging is possible at high quality, high resolution and with high speed.
To obtain 3D Raman images, we simple measure a stack of 2D images – pixel by pixel, line by line, and layer by layer. And by doing so, we get the Raman information of a full 3D volume. The sample here is the hand cream with urea again, and this time we measured a full 3D Raman image.

## Slide 10: Muestra mineral con zonas rojas
Quartz
hematite
albite
Microscopia Raman Confocal

## Slide 11: Muestra mineral con zonas rojas
Hematite
Carbon
Albite
Dra. Laura Beovide

## Slide 12: Difracción de Rayos X de Polvo
Distribución atómica en la red
Intensidades relativas
Celda unitaria: simetría y volumen
Posición de picos
a
c
b
Forma de pico
Tamaño de partícula & defectos
Background
Dispersión difusa, porta muestra, matriz, fases amorfas, etc...

## Slide 13: Ejemplo Restauración: Monumento J. G. Artigas
Claudia Frigerio - Restauradora
UdelaR:
Daniel Ariosa – Fing
Enrique Dalchielle – Fing
Alejandro Marquez – Fcien
Ricardo Faccio – FQ (XRD)

## Slide 14: SEM, EDS y XRPD

## Slide 15: La restauración del juramento de los treinta y tres orientales
https://blanes.montevideo.gub.uy/sites/blanes.montevideo.gub.uy/files/articulos/descargas/el_juramento_de_los_treinta_y_tres_orietales_baja2.pdf

## Slide 17: Resultados
Caracterización de la Preparación Pictórica
Toda la tela fue preparada con una base uniforme de blanco de plomo (Pb₃(CO₃)₂(OH)₂).
Inclusiones medianas de sílice, aplicación uniforme, posiblemente preparada de forma industrial o planificada por el artista.
Espesor máximo: 180 μm, inclusiones hasta 50 μm.
Diversidad Cromática y Técnica Pictórica
Blanes utilizó una paleta amplia: ocres, verdes, rojos, azules intensos.
Se identificaron pigmentos históricos:
Hematita (Fe₂O₃) para tierras rojas.
Bermellón (HgS) para rojos intensos.
Lazurita (natural o sintética) para los azules.
Albayalde presente en múltiples estratos.
Uso de veladuras y capas superpuestas en zonas como el cielo.

## Slide 18: Conclusiones
Relevancia de la complementariedad de técnicas de caracterización.
Diálogo constante con los diferentes actores.
Las conclusiones no emergen de forma automática, deben construirse.

## Slide 19: ¡Muchas Gracias!
Dr. Ricardo Faccio
Área Física-DETEMA
Facultad de Química
Universidad de la República
rfaccio@fq.edu.uy