## Slide 1: Microscopía Raman Confocal y Microscopia de Fuerza Atómica
Dr. Ricardo Faccio
Centro NanoMat/DETEMA
Facultad de Química
Universidad de la República
rfaccio@fq.edu.uy

## Slide 2: Punteo
Modos Vibracionales
Reglas de Selección: IR vs Raman
Microscopia Óptica y Confocal
Microscopia Raman Confocal
Aplicaciones de Microscopía Raman Confocal
Microscopia de Fuerza Atómica
Modos de Medida
Aplicaciones de Microscopía de Fuerza Atómica

## Slide 3: 1. Modos Vibracionales

## Slide 4: 2. Reglas de Selección
IR: Absorción de fotón por dipolo (μ) del modo normal de vibración.
Raman: Dispersión inelástica mediada por momento dipolar inducido (polarizabilidad α) generado por la OEM.

## Slide 5: 1. Modos Vibracionales
Número de modos depende de los grados de libertad
  Moléculas no Lineales
    Nº modos=3N-6
    Ejemplo: Benceno
      30 modos
  Moléculas Lineales
    Nº modos=3N-5
    Ejemplo: CO2
      4 modos

## Slide 6: 2. Reglas de Selección: IR vs Raman

## Slide 7: 2. El efecto Raman

## Slide 8: 2. El efecto Raman

## Slide 9: 2. Infrarrojo vs. Raman

## Slide 10: 2. Esquema Típico de Experimento

## Slide 11: 2. Espectroscopia Raman

## Slide 12: 2. Identificación de Bandas

## Slide 14: 2. Métodos Teóricos
Cálculos ab initio o Primeros Principios
DFT
  Gaussian

## Slide 15: 2. Simulación de IR y Raman

## Slide 16: 3 Microscopia Óptica Clásica

## Slide 17: 3. Microscopia Confocal

## Slide 18: 3. Microscopio Confocal + Espectroscopia Raman
Parque Científico y Tecnológico de Pando (PCTP) / Instituto Polo Tecnológico de Pando (IPTP)
ANII- Proyecto EQC_X_2012_1_14

## Slide 19: 3. Microscopio Confocal + Espectrómetro Raman

## Slide 20: 3. Esquema

## Slide 21: 3. Características de la Técnica
No Destructivo
Identificación Química Directa
Identificación de Propiedades de Materiales
Fácil o nula preparación de muestra
Sólidos cristalinos, sólidos amorfos y Líquidos
Detección 3-dimensional
Variación de Temperatura (Linkam)
Combinación de detección química con AFM (EFM & MFM)

## Slide 22: 3. WITec Alpha 300 RA
WITec Confocal Raman Microscope System Alpha300R de alta sensibilidad para longitudes de onda de excitación de 532 nm y 785 nm.
Imagen Espectral Raman: adquisición de espectros Raman completos en cada pixel (mapping)
Adquisición de espectros Raman en áreas seleccionadas (micro-Raman)
Imágenes 3D Raman confocal.
Microscopía confocal de Reflexión
Resolución Óptica: Límite de difracción, típico 300 nm @ 532 nm delongitud de onda de excitación (objetivo NA 1.4)
Tamaño de la muestra: máx. 120 mm x e y dirección, 25 mm de altura
Dos espectrómetros y detectors CCD optimizados, uno para IR cercano y otro para rango Visible.
Criostato para micro-confocal rango T= -196 C a 600 C (Linkam)

## Slide 23: 3. Plataforma Piezoeléctrica
Plataforma piezoeléctrica para el barrido de muestras.
Rango continuo de barrido de hasta 200μm en ejes X e Y y 20 μm en eje Z.
Dispositivo de barrido lineal con feedback de loop cerrado
Resolución de barrido:
  Precisión de posicionamiento:
  < 2 nm en eje ejes X e Y
  < 0.2 nm (2 Å) en eje Z
AFM, MFM y EFM
  FSE_1_2014_1_102008 Fondo Sectorial de Energía - ANII
  “Nanomateriales para almacenamiento de energía: nueva serie de cátodos para baterías de ion-Litio”

## Slide 24: 3. Doble CCD optimizada para cada región del espectro

## Slide 25: 3. Disposición

## Slide 26: 4. Aplicaciones
Microscopia Raman Confocal

## Slide 27: Imagen Raman: dispersión agua-aceite

## Slide 28: Reconstrucción Imagen Raman 3D

## Slide 29: Stents para Drug Delivery

## Slide 30: Polímeros

## Slide 31: Blend PMMA+SBR

## Slide 32: Alimentos
Chocolate blanco

## Slide 33: Chocolate Blanco (toblerone)
Sacharose, Maltose and Fats

## Slide 34: Medidas de Tensiones Residuales

## Slide 35: Células Bacterianas

## Slide 36: Células Vivas: células epiteliales de Rata

## Slide 37: Células epiteliales en Buffer

## Slide 38: Imagen reconstruida

## Slide 39: Tabletas: API y Excipientes

## Slide 40: Stents para Drug Delivery

## Slide 41: Polímeros

## Slide 42: Alimentos
Chocolate blanco

## Slide 43: Experiencias
WITec alpha300RA

## Slide 44: Ejemplo 1: Blend PMMA+PS

## Slide 45: Ejemplo 2: Mesocestoides vogae larva tetrathyridea

## Slide 46: Ejemplo 2: Mesocestoides vogae larva tetrathyridea

## Slide 47: Ejemplo 2: Mesocestoides vogae larva tetrathyridea

## Slide 48: Ejemplo 2: Mesocestoides vogae larva tetrathyridea

## Slide 49: Ejemplo 3: Formulaciones: Mannitol+ API
Materia Prima
Beta Manitol
Delta Manitol

## Slide 50: Ejemplo 4: Grafeno

## Slide 51: Ejemplo 4: Grafeno

## Slide 52: Ejemplo 4: Grafeno

## Slide 53: Ejemplo 4: Grafeno y MLG
Óptica AFM Raman

## Slide 54: Ejemplo 4: Grafeno

## Slide 55: Ejemplo 4: Grafeno

## Slide 56: Ejemplo 4: Grafeno

## Slide 57: Ejemplo 4: Grafeno

## Slide 58: Ejemplo 4: Grafeno en Solución

## Slide 59: Ejemplo 4: Cuantificación de Defectos

## Slide 60: Ejemplo 5: Nanotubos de Carbono

## Slide 61: Ejemplo 5: Nanotubos de Carbono

## Slide 62: Ejemplo 5: Nanotubos de Carbono

## Slide 63: Ejemplo 6: Depth Scan Cu2O

## Slide 64: Ejemplo 7: Caracterización de NT
Ejemplo de Funcionamiento:
Muestra de NT calentados a T=200ºC.
Presencia de Nanopartículas de Anatasa en muestra de NT .

## Slide 65
PCA para los fotoelectrodos de HTNT

## Slide 66: Modelado: Espectros Raman de polimorfos de TiO2
Espectros Raman Calculados
Espectros Raman Calculados y Experimental:
Dylla et al, J. Phys. Chem. Lett. 2012, 3, 2015 2019
Cálculos DFT: Código VASP
Ecut=400 eV
Ondas Planas
DFPT fonones
Eg
Eg
B1g
A1g
Eg
A1g
Ag
Bg
Ag

## Slide 67
Raman con AFM

## Slide 68
Evaluación de la Interacción PchNPs-Microorganismo.
Escherichia coli.
Microscopía Raman Confocal
Asignación según De Gelder et al., J Raman Spectroscopy, 2007, 38(9), 1133-1147
Corrimiento Raman (cm-1) (±4cm-1) | Asignación de bandas | Comparación con células tratadas con PchNPs
624 | Ácidos nucleicos | Disminuye
810 | Aminoácidos | Disminuye
982 | Polisacáridos | Igual
1186 | Polisacáridos | Disminuye
1243 | Polisacáridos | Disminuye
1308 | Aminoácidos o ácidos nucleicos | Disminuye
1344 | Aminoácidos o ácidos grasos | Igual
1593 | Ácidos grasos | Disminuye
Análisis de Componentes Principales
Ejemplo 8: Interacción de Bacterias con Ag-NP
Notes: se obtuvieron por MRC los espectros correspondientes a las células sin tratar control y a las tratadas con Nps. Se realizó la comparación de los espectros promedio obtenidos, luego del análisis estadístico, para determinar diferencias en los perfiles fenotipicos de las células tratadas y control como podemos ver en el gráfico.
En este caso, las PeNPs frente a E.coli…
Se realizaron las imágenes hiperespectrales para visualizar la interacción entre las NPs y los distintos microorganismos. Estas imágenes se obtuvieron de la combinación de las bandas correspondientes al streching C-H de los microorganismos (espectro Raman rojo) y las bandas correspondientes al stretching Ag-N de las NPs (espectro Raman azul); y permiten visualizar las regiones correspondientes al microorganismo y las NPs, respectivamente y al límite de resolución de la técnica.

## Slide 69
Evaluación de la Interacción PchNPs-Microorganismo. Staphylococcus aureus.
Microscopía Raman Confocal
Asignación según De Gelder et al., J Raman Spectroscopy, 2007, 38(9), 1133-1147
Corrimiento Raman (cm-1) (±4cm-1) | Asignación de bandas | Comparación con células tratadas con PchNps
663 | Ácidos nucleicos | Disminuye
790 | Aminoácidos | Disminuye
879 | Aminoácidos | Disminuye
929 | Polisacáridos | Disminuye
1116 | Polisacáridos | Disminuye
1325 | Aminoácidos o ácidos nucleicos | Disminuye
1538 | Ácidos grasos | Disminuye
Ejemplo 8: Interacción de Bacterias con Ag-NP

## Slide 70
Evaluación de la Interacción PchNPs-Microorganismo. Candida albicans.
Asignación según De Gelder et al., J Raman Spectroscopy, 2007, 38(9), 1133-1147
Microscopía Raman Confocal
Corrimiento Raman (cm-1) (±4cm-1) | Asignación de bandas | Comparación con células tratadas con PchNps
670 | Ácidos nucleicos | Disminuye
788 | Aminoácidos | Disminuye
885 | Aminoácidos | Disminuye
999 | Polisacáridos | Disminuye
1100 | Polisacáridos | Disminuye
1319 | Aminoácidos o ácidos nucleicos | Disminuye
1596 | Ácidos grasos | Disminuye
Ejemplo 8: Interacción de Bacterias con Ag-NP

## Slide 71
Evaluación de la Interacción PeNPs-Microorganismo.
Escherichia coli.
Microscopía Raman Confocal
Asignación según De Gelder et al., J Raman Spectroscopy, 2007, 38(9), 1133-1147
Corrimiento Raman (cm-1) (±4cm-1) | Asignación de bandas | Comparación con células tratadas con PeNp
624 | Ácidos nucleicos | Desaparece
810 | Aminoácidos | Disminuye
982 | Polisacáridos | Aumenta
1186 | Polisacáridos | Desaparece
1308 | Aminoácidos o ácidos nucleicos | Aumenta
Ejemplo 8: Interacción de Bacterias con Ag-NP
Notes: PeNPs frente a E coli, provocaron que algunas bandas aumenten, otras desaparezcan y otras disminuyan.

## Slide 72
Evaluación de la Interacción PeNPs-Microorganismo. Staphylococcus aureus.
Microscopía Raman Confocal
Corrimiento Raman (cm-1) (±4cm-1) | Asignación de bandas | Comparación con células tratadas con PeNp
993 | Polisacáridos | Disminuye
1092 | Polisacáridos | Disminuye
1327 | Aminoácidos o ácidos nucléicos | Disminuye
1587 | Ácidos grasos | Disminuye
Asignación según De Gelder et al., J Raman Spectroscopy, 2007, 38(9), 1133-1147
Ejemplo 8: Interacción de Bacterias con Ag-NP
Notes: PeNPs frente a S. aureus provocaron una disminución de aminoácidos, acidos grasos, acidos nucleicos y polisacáridos

## Slide 73
Evaluación de la Interacción PeNPs-Microorganismo. Candida albicans.
Corrimiento Raman (cm-1) (±4cm-1) | Asignación de bandas | Comparación con células tratadas con PeNp
698 | Ácidos nucleicos | Disminuye
750 | Aminoácidos | Disminuye
991 | Polisacáridos | Igual
1318 | Aminoácidos o ácidos nucleicos | Igual
1597 | Ácidos grasos | Disminuye
Asignación según De Gelder et al., J Raman Spectroscopy, 2007, 38(9), 1133-1147
Microscopía Raman Confocal
Ejemplo 8: Interacción de Bacterias con Ag-NP

## Slide 74: Ejemplo 9: Formulaciones Farmacéuticas
Val-Feb Mezcla Física con P188

## Slide 75: Ejemplo 9: MF vs Dispersión

## Slide 76: Ejemplo 9: MF vs Dispersiones
MF Dispersión de NC

## Slide 77: Resumen: Micro Raman Confocal
No Destructivo
Identificación Química Directa
Identificación de Propiedades de Materiales
Preparación sencilla de muestra
Sólidos y Líquidos
Detección 3-dimensional
Combinación de detección química con AF

## Slide 78: Microscopía de Fuerza Atómica

## Slide 79: 1. Introducción
Historia

## Slide 80: 1. Introducción
Esquema

## Slide 81: 1. Introducción: Raman & AFM Dual

## Slide 82: 1. Introducción
Partes relevantes:
  Sustrato
  Cantilever
  Probo
  Fotodiodo

## Slide 83: 2. Modos de Medida
Contacto Contínuo entre Punta y Muestra
  Modo Contacto (contact mode)
  Medida de Fuerzas (Curva de Fuerza)
Contacto intermitente entre punta y muestra
  Contacto Intermitente (Tapping Mode)
  Contraste de Fase (Phase Contrast mode)
Otros Modos:
  Fuerza Magnética (MFM)
  Fuerza Eléctrica (EFM)
  Potencial de Superficie (SPM)
  Fuerzas Químicas (CPM)

## Slide 84: 2. Modo Contacto
Topografía
Afectada por la respuesta mecánica del material
Permite distinguir zonas con diferente comportamiento mecánico

## Slide 85: 3. Modo No Contacto e Intermitente
Contacto Intermitente (Force Modulation):
  El cantilever oscila, interaccionando con la muestra
No Contacto
  El cantilever oscila, sin Interacción con la Muestra

## Slide 86: 3. Modo No Contacto e Intermitente
Elección del Cantilever:
  Tapping Mode (Force Modulation):
    Resonancia: 65-85 kHz
    Constante k=2.8 Nm-1
    Algo de Interacción con la muestra
  Modo No Contacto
    Resonancia: 230-300 kHz
    Constante k=42 Nm-1
    Muestras muy “blandas”
    (ej.: Polímeros, geles, microorganismos, etc). El Objetivo es la Phase Constrast image.
  Imágenes de Fase:
    Propiedades Viscoelásticas.
    Potencial de Adhesión.

## Slide 87: 3. Modo No Contacto e Intermitente
Selección del Modo de Medida
Ajuste del Set-Point:
  Amplitud amortiguada del tip, debe ser inferior a la de la amplitud libre.
Tapping Mode (Intermitente)
  Set Point
Modo No Contacto
  Set Point

## Slide 88: 2. EFM & MFM

## Slide 89: 3. Medidas de Fuerza y Adhesión
La adhesión se determina localmente mediante curvas de Fuerza.
Topografía mecánico.

## Slide 91: Micro Raman AFM Dual
Alpha 300R  Alpha 300RA
  FSE_1_2014_1_102008 - ANII

## Slide 92: 4. Ejemplos: Contact mode: Triángulos de Al

## Slide 93: 4. Ejemplos: Modo No Contacto
Reduced Graphene Oxide

## Slide 94: 4. Ejemplos: Modo No Contacto
GOQD sobre sustrato de silicio
60 nm de diámetro y 13 nm de alto

## Slide 95
MFM

## Slide 96: 4. Ejemplos: Caracterización de NT: Microscopia Raman
Muestra de NT calentados hasta T=200ºC.
Crecimiento de Nanopartículas de Anatasa en muestra de TNT .
Funcionamiento:
Cada pixel de la imagen contiene un espectro Raman, constituyendo una técnica hyper-espectral.
Con esta información es posible reconstruir todo tipo de imágenes, por ejemplo siguiendo la intensidad de una determinada banda Raman

## Slide 97: 4. Ejemplos: Caracterización de NT: Microscopia Raman
Espectros de HTNT antes y después de la preparación del fotoelectrodo.
Análisis por PCA: calidad del fotoelectrodo

## Slide 98: 4. Ejemplos: AFM
Figure 3.- AFM images for the anatase photoelectrode: (a) contrast phase, (b) topography and (c) 3D-topography images. Idem for HTNT photoelectrode: (d)3D-topography (e) phase contrast and (f) topography images.

## Slide 99: 4. Ejemplos: Modelado: Espectros Raman de polimorfos de TiO2
Espectros Raman Simulados por DFT
Espectros Raman Calculados y Experimental:
Dylla et al, J. Phys. Chem. Lett. 2012, 3, 2015 2019
Cálculos DFT: Código VASP
Ecut=400 eV
Ondas Planas
DFPT fonones
Primera derivada de la Polrización
Eg
Eg
B1g
A1g
Eg
A1g
Ag
Bg
Ag
Pobre información referente a estructuras de NTs de TiO2
exp
-- Teo

## Slide 100: 4. Ejemplos: Bacterias con Ag-NP
NC AFM
  Amplitud
  Fase
  Topografía
  Feedback

## Slide 101: Resumen: AFM/EFM/MFM
Diferentes Modos de Medida:
  Contacto
  No Contacto e Intermitente (Tapping)
  Liftmode
AFM/EFM/MFM
Topología y Propiedades Físicas:
  Dureza
  Viscosidad
  Adhesión
Posibilidad de medir en Líquidos

## Slide 102: Agradecimientos
Parque Científico y Tecnológico de Pando (PCTP) / Instituto Polo Tecnológico de Pando
ANII- Proyecto EQC_X_2012_1_14.
ANII-FSE_1_2014_1_102008 Fondo Sectorial de Energía.
  Grupo de Farmacología & LEA, CIENFAR - FQ
  Microbiología-Biotecnología, DEPBIO – FQ.
  Instituto Nacional de Donación y Trasplante - INDT
  Grupo Física del Estado Sólido– IF-FING
  Cátedra de Química Inorgánica –FQ
  Cátedra de Análisis Instrumental – FQ
  Cátedra de Fisicoquímica -FQ
  Laboratorio de Biomateriales – FCIEN

## Slide 103: Gracias
]